|  | Características de la Resina Las Resinas Poliéster son una variedad de líquidos de diferentes viscosidades compuestos por la mezcla de: - Un poliéster insaturado producto de la condensación lineal de un diácido (maleico, ftálico, adípico) con un dialcohol (propilenglicol, etilenglicol, neopentilglicol). - Un monómero insaturado (generalmente estireno). Estas resinas se conservan en estado líquido durante muchos meses, especialmente si son almacenadas en lugares frescos, propiedad que se mejora con el agregado de inhibidores de polimerización (usualmente hidroquinona). El endurecimiento de la resina por polimerización consiste en la unión de las cadenas lineales obtenidas por condensación del diácido con el dialcohol a través de las moléculas de monómero insaturado, proceso llamado |  | reticulación y que se produce en la polimerización final. En la polimerización final, realizada por el usuario, no hay ningún desprendimiento de producto y el proceso es exotérmico (con generación de calor). Para provocar la reacción de polimerización es necesario la adición de un catalizador, generalmente un peróxido orgánico. La temperatura a la cual procede la reacción depende del peróxido utilizado y del agente acelerante incorporado. La resina poliéster endurecida por polimerización es un sólido, generalmente transparente, de propiedades mecánicas y químicas muy diversas dependiendo de las materias primas utilizadas, pero cuya aplicación se ve muy limitada por su poca resistencia a la tracción y al. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Características de la Resina - continuación impacto. Para eliminar este inconveniente la resina poliéster se refuerza usualmente con fibra de vidrio y el conjunto presenta propiedades mecánicas excepcionales. Si tenemos en cuenta la baja densidad de un laminado con respecto a un metal resulta que las propiedades mecánicas del laminado plástico en muchos casos son superiores, cuando nos referimos a igualdad de peso. Las diferentes resinas pueden ser utilizadas para: producción manual, aspersión, inyección, coladas, filament winding, producción de chapas, carrocerías, masillas, matricería, etc. Las propiedades físicas que posee la resina la llevan a ser un material cada día más utilizado. Las mismas proporcionan más dureza o más flexibilidad, mejor resistencia a la intemperie, al agua o diversos corrosivos. |  | Volver al Inicio. Todo esto posiciona a la resina en un material para infinitos desarrollos y múltiples usos. Con muy buenas propiedades, las resinas reemplazan muchos productos debido a sus cualidades y su extensa vida útil.. |
|  | Gel coats Un Gel coat es un recubrimiento de poliéster que aplicado a la superficie del molde se convierte en parte integral del producto final. La función de los mismos es la de proteger al laminado de fibra del medio ambiente, conformando así, superficies que son altamente durables, de muy buena apariencia y de una alta gama de colores, pudiéndose eliminar la necesidad de otra terminación. Muchos son los productos que componen un Gel coat, influenciando en la calidad y las propiedades del mismo: • Resinas: El ingrediente principal de todo Gel coat es la resina poliéster. La composición de la misma le da las propiedades básicas al Gel coat curado; un buen |  | compromiso entre flexibilidad, resistencia química, resistencia al medio ambiente y costo. - Gel coats Ortoftálicos (Anhídrido Ácido): El anhídrido ftálico es utilizado es resinas de usos generales, donde no se requiere alta resistencia a los agentes atmosféricos, al agua u otros prodúctos químicos. Los Gel coats Ortoftálicos están siendo reemplazados por tipos más duraderos como los Isoftálicos o Neopentílicos. - Gel coats Isoftálicos (Ácido): El reemplazo del anhídrido ftálico por el ácido isoftálico genera un Gel coat de mayor resistencia química y a la corrosión y mejor comportamiento a la exposición. Los Gel coats Isoftálicos son indicados para la aplicación barcos y cabinas de duchas. |

|  | Gel coats - continuación - Gel coats Neopentílicos (NPG): Resinas con Neopentil Glicol poseen las mejores características de resistencia química y a los agentes atmosféricos. Son usadas cuando requiere una gran calidad y performance. Ej: yates, piletas de natación. • Catalizadores y Aceleradores: Normalmente se usan sales orgánicas de cobalto. Los aceleradores reaccionan con el peróxido de metil etil cetona necesario para el curado del Gel coat y son utilizados para regular el tiempo de gel y curado. • Pigmentos: Los pigmentos son partículas sólidas, insolubles en resinas de poliéster y sus solventes que proporcionan cobertura y color a los gel coats. |  | Como los pigmentos son comprados en pasta, la coloración de la resina puede ser efectuada con bateadores comunes, tipo hélice. • Cargas: Las cargas disminuyen el coeficente de dilatación térmica y la dan mayor dureza al Gel coat. • Solventes: Estan clasificados en: * los solventes reductores de viscosidad no copolimerizadoras, cuya función es reducir la viscosidad del Gel coat para aplicarlo con pistola; * y los solventes copolimerizadores, que forman parte integrante del Gel coat curado. • Agentes Tixotrópicos: Usados para evitar el escurrimiento/ caída del Gel coat.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gel coats - continuación • Inhibidores: Los inhibidores son agregados al Gel coat para impedir su gelificación prematura. Las resinas, contienen inhibidores adecuados en cantidades necesarias para garantizar la estabilidad adecuada a los Gel coats. Se puede usar adicionalmente en cantidades necesarias TBC como hidroquinona. • Absorvedores UV: Absorben las radiaciones electromagnéticas contenidas en las radiaciones ultravioletas. Generalmente se usa para esta finalidad 0,4% - 0,6% de hidroxibenzofenona. La eficacia de los absorvedores de UV es limitada a tiempos de 3 años de uso continuo. Son comercializados con el nombre de Tinuvin. |  | Volver al Inicio. • Gel coats: Amarillo Taxi. Blanco Standard. Blanco Isoftálico. Celeste Standard. Celeste Isoftálico. Gris Exterior Piletas. Gris Interior. Negro Standard. Negro Isoftálico. Rojo Cardenal. Verde Pasto.; • Pastas: Pasta Amarilla. Pasta Azul. Pasta Blanca. Pasta Naranja. Pasta Negra. Pasta Roja. Pasta Verde.. • Consulte por colores especiales.... |

http://www.kamik.com.ar/resinas.htm

Centenera 3777 • San Justo, Buenos Aires - Argentina 
Tel/fax: (54-11) 4482-2210 /2212 /2214 • e-mail: consultas@kamik.com.ar